附件

广州市机制砂混凝土应用技术指引

(试行)

Technical Guidelinesfor the Application of Manufactured Sand Cement Concrete in Guangzhou

主编单位：广州市建筑科学研究院有限公司

华南理工大学

参编单位：广州市机制砂实业有限公司

中铁建华南建设有限公司

广州市建筑集团混凝土有限公司

广州天源混凝土有限公司

广东粤群混凝土有限公司

广州市金禹混凝土有限公司

广州市东浦混凝土有限公司

广东派安建材有限公司

# 目次

1 总则	1

2 术语	2

3 机制砂的生产与检验	4

3.1  机制砂的料源选择	4

3.2  机制砂的生产	4

3.3  机制砂的检验	6

4 机制砂的质量要求	8

4.1  分级与规格	8

4.2  质量要求	8

5 机制砂的试验方法	12

5.1  取样与缩分	12

5.2  试验方法	13

6 机制砂混凝土的配制	14

6.1  原材料	14

6.2  技术性能	15

6.3  配合比设计	17

7 机制砂混凝土的生产与施工	20

7.1  一般规定	20

7.2  原材料管理	20

7.3  混凝土搅拌	21

7.4  混凝土运输	21

7.5  混凝土浇筑	22

7.6  混凝土养护	23

7.7  混凝土拆模	24

8 质量检验及验收	25

8.1  原材料质量进场检验	25

8.2  混凝土拌合物性能检验	27

8.3  硬化混凝土性能检验	27

8.4  混凝土工程验收	27

本指引用词说明	29

引用标准名录	30

附录A 机制砂流动度比试验方法	32

# 1 总则

1.0.1为促进机制砂混凝土在广州市的规范应用，保证机制砂的品质和机制砂混凝土的工程质量，特制定本指引。

1.0.2本指引适用于工业与民用建筑用机制砂预拌混凝土的质量控制、施工、检验与验收。

1.0.3机制砂和机制砂混凝土的质量标准及检验方法，除应符合本指引外，尚应符合国家、行业和广东省现行有关标准、规范的规定。

# 2 术语

2.0.1天然砂natural sand

由自然风化、水流搬运和分选、堆积形成的粒径小于4.75 mm的岩石颗粒，但不包括软质、风化的岩石颗粒。

2.0.2机制砂manufactured sand

经除土处理，由机械破碎、筛分制成的粒径小于4.75 mm的岩石或矿山尾矿颗粒，但不包括软质、风化的颗粒。

2.0.3混合砂mixed sand

由机制砂和天然砂按一定比例混合而成的砂。

2.0.4泥块含量clay lump content

机制砂中粒径大于1.18 mm，经水浸洗、手捏后变成小于600μm的颗粒含量。

2.0.5石粉含量 crushed dust content, or rock fines, or rock dusts

机制砂中粒径小于75μm的颗粒含量。

2.0.6亚甲蓝MB值methylene blue value

用于判定机制砂中粒径小于75μm颗粒吸附性能的指标。

2.0.7轻物质light Materials

砂中表观密度小于2000 kg/m3的物质。

2.0.8压碎指标crushing value

用于检验机制砂在自然风化和其它外界物理化学因素作用下抵抗破裂的能力及控制其颗粒形状的技术指标。

2.0.9  流动度比fluidity ratio

机制砂与ISO标准砂在规定水灰比下的水泥胶砂流动度之比。

2.0.10碱骨料反应alkali-aggregate reaction

指水泥、外加剂等混凝土原材料及环境中的碱（Na+和K+）与骨料中碱活性矿物成分，在潮湿环境下缓慢发生并导致混凝土破坏的膨胀反应。

2.0.11胶凝材料cementitiousmaterial, or binder

用于配制混凝土的水泥与粉煤灰、磨细矿渣、磨细钢渣、磨细磷渣、沸石粉、偏高岭土、稻壳灰和硅灰等矿物掺合料的总称。

2.0.12水胶比water-binder ratio

混凝土配制时的用水量与胶凝材料总量之比。

2.0.13机制砂混凝土manufactured sand concrete

以机制砂为主要细骨料配制的混凝土。

2.0.14高强混凝土high strength concrete

强度等级C60及以上的混凝土。

# 3机制砂的生产与检验

3.1  机制砂的料源选择

3.1.1机制砂应选择质地坚硬、洁净的料源，当料源为山体时，应避免选用覆盖土层较厚、夹层含泥较多、母岩强度低以及岩石分层成片状等质量差的料源。

3.1.2宜选择石灰岩、白云岩、花岗岩、凝灰岩、安山岩、石英岩、辉绿岩、砂岩和玄武岩等作为机制砂生产料源，也可选择河道里的卵石、矿山开采的碎石、尾矿作为料源，不宜使用泥岩、页岩、板岩等料源。

3.1.3用于生产机制砂的母岩抗压强度应符合表3.1.3的规定；以卵石、碎石以及尾矿作为料源，则其破碎后的砂粒压碎值必须满足本指引表4.2.6的要求。

表3.1.3机制砂母岩抗压强度

| 指标 | 火成岩1 | 变质岩2 | 沉积岩3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 母岩抗压强度（MPa） | ≥100 | ≥80 | ≥60 |

注：1.常见的火成岩包括：花岗岩、流纹岩、闪长岩、安山岩、辉长岩、玄武岩等。

2.常见的变质岩包括：石英岩、大理岩、斜长角闪岩、麻粒岩等。

3.常见的沉积岩包括：砾岩、砂岩、页岩、石灰岩等。

3.1.4机制砂母岩的碱活性应满足：

1. Ⅰ类机制砂母岩应不具有潜在碱活性；

2. 不宜使用具有碱－碳酸盐反应活性的母岩生产机制砂；

3. Ⅱ类、Ⅲ类机制砂母岩若具有碱-硅酸反应活性，应根据使用要求进行碱骨料反应试验，并符合本指引4.2.9的规定。

3.1.5  机制砂料源的放射性核素限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

3.1.6以山体为料源制备机制砂时，应清除表面覆盖的土层、软弱层、风化层或粘土夹层；开采时，应防止泥土、软弱岩石、风化岩、粘土、树根、草皮等杂物的混入。

3.2  机制砂的生产

3.2.1机制砂生产设备应离采石场爆破区200m以上，确保生产设备和人员的安全。

3.2.2机制砂的生产场地应以布局安全、生产效率高、便于清运、维修及美观为原则。

3.2.3机制砂生产线的设备负荷应根据产能相互配合选择，同时应对砂石原料的岩性变化及级配波动有一定的适应性。

3.2.4  机制砂的生产工艺参数应根据母岩情况与设备性能进行调试优化，并应及时进行设备维护以保证机制砂的稳定生产。

3.2.5机制砂生产线宜采用砂石联产工艺，充分利用岩石资源；采用单独机制砂生产线时，不宜采用单粒级配碎石生产机制砂，宜采用碎石、石屑复合投料或级配碎石投料工艺。

3.2.6机制砂的制备宜根据进料粒径、机制砂的质量要求和水源丰富程度，合理选择棒磨机、立式冲击破碎机、反击式或锤式破碎机等破碎设备。水源丰富时，宜选用棒磨机作为破碎设备。

3.2.7整形通常与制砂同步，亦可单独整形，单独整形时宜采用立式冲击破碎机。

3.2.8宜通过水洗、风选或收尘系统调整机制砂的石粉含量，并根据具体情况选择适宜的洗砂机、收尘器或选粉设备。水洗法宜优先采用斗轮式洗砂机，当产量低于300t/h时可选用螺旋式洗砂机。

3.2.9湿法生产宜安装细砂回收装置，同时应配备不少于3级的料浆沉淀池和污水处理系统。生产废水排入沉淀池净化后进入水循环系统，沉淀物应固化后运出。

3.2.10干法生产应在皮带出口适量喷水降尘以保证机制砂的生产环境质量并消除离析，同时应搭建制砂原料的防雨棚以保持原料的干燥。

3.2.11宜通过选择合适的振动筛筛孔尺寸并调整其角度对机制砂的细度模数进行控制。

3.2.12机制砂成品在连续10次（每小时抽样1次）抽样检测中，至少应有9次的细度模数与10次抽样的细度模数平均值相差不大于0.2。

3.2.13机制砂的堆放应注意：

1．按品种、规格分类堆放，防止混放、久存、倒堆、人为碾压和污染；

2．堆放的场地应进行硬化，保持清洁，应具备完善的排水系统，料堆高度不宜超过5m，机制砂落高大于1m时应安装导流装置；

3．必要时，机制砂堆放处应搭建防雨措施；

4．机制砂洒水降尘时不得用水柱直接冲淋砂堆。

3.3  机制砂的检验

3.3.1机制砂的检验分为型式检验和出厂检验，产品通过型式检验合格后，才能批量生产。

3.3.2型式检验

1. 型式检验的项目为第4章规定的全部质量要求项目。

2. 型式检验应向有关管理部门备案，有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）新产品投产和老产品转产时；

b）原料资源或生产工艺发生变化时；

c）正常生产时，每年进行一次；

d）国家质量监督机构要求检验时。

3.3.3  出厂检验

机制砂需经生产单位质量部门检验合格并附产品质量合格证明方可出厂，出厂检验项目包括：颗粒级配、泥块含量、石粉含量（含亚甲蓝试验）、堆积密度、压碎指标。

3.3.4  组批规则

机制砂按同产地、规格、类别及日产量超过600t时，以600t为一批，不足600t亦为一批；日产量超过2000t，按1000t为一批，不足1000t亦为一批；当确认产品质量稳定，可按1000t为一个批次检验验收。

3.3.5  判定规则

1．检验后各项质量指标均符合本指引的相应类别规定时，可判定该批产品合格。

2．检验中质量指标若有一项不符合本指引规定时，则应从同一批产品中双倍取样，对该项指标进行复检。复检后，若该项指标符合本指引要求，可判定该批产品合格；若仍然不符合本指引要求，则判为不合格。若有两项及以上质量指标不符合本指引规定时，则判该批产品不合格。

# 4 机制砂的质量要求

4.1 分级与规格

4.1.1  分级

机制砂按质量要求分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个等级，各等级机制砂的质量要求应符合本指引4.2的规定。

1．Ⅰ级砂宜用于强度等级大于等于C60的混凝土。

2．Ⅱ级砂宜用于强度等级C30~C55的混凝土，或具有抗冻、抗渗等其他要求的混凝土。

3．Ⅲ级砂宜用于强度等级小于C30的混凝土。

4.1.2规格

机制砂的粗细程度按细度模数μf分为粗、中、细三种规格，其范围应符合下列规定：

粗砂：μf=3.7~3.1

中砂：μf=3.0~2.3

细砂：μf=2.2~1.6

4.2质量要求

4.2.1颗粒级配

砂的颗粒级配应符合表4.2.1-1的规定；砂的级配等级应符合表4.2.1-2的规定。砂的实际颗粒除4.75mm和0.6mm筛档外，可稍有超出分界线，但总累计筛余超出量应不大于5%。

表4.2.1-1  机制砂颗粒级配

| 级配区 累计筛余（%） 方孔筛筛孔尺寸 | 1区 | 2区 | 3区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.50mm | 0 | 0 | 0 |
| 4.75mm | 10~0 | 10~0 | 10~0 |
| 2.36mm | 35~5 | 25~0 | 15~0 |
| 1.18mm | 65~35 | 50~10 | 25~0 |
| 600μm | 85~71 | 70~41 | 40~16 |
| 300μm | 95~80 | 92~70 | 85~55 |
| 150μm | 97~85 | 94~80 | 94~75 |

注：1.当采用机制砂的颗粒级配不符合表.4.2.1-1的要求时，应采取相应的技术措施，经试验证明能确保工程质量的前提下，经相关部门认可后方允许使用。

2.配制混凝土时宜优先选用2区砂。当采用1区砂时，应提高砂率，并保持足够的水泥用量，以满足混凝土的工作性。

表4.2.1-2  机制砂级配等级

| 等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 级配区 | 2区 | 1，2，3区 |  |

4.2.2石粉含量

石粉含量限值根据MB(Methylene blue test)值亚甲蓝法测定方法确定。当机制砂MB值≤1.4时或快速检验方法合格时，石粉含量和泥块含量应符合表4.2.2-1的规定。当机制砂MB值>1.4时或快速检验方法不合格时，石粉含量和泥块含量应符合表4.2.2-2的规定。

表4.2.2-1机制砂中泥块含量和石粉含量（MB值≤1.4或快速试验法合格）

| 等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石粉含量（按质量计，%） | ≤7.0 | ≤10.0 | ≤12.0 |
| 泥块含量（按质量计，%） | 0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 注：可根据适用地区和用途，经试验认证，可由供需方协商确定 |  |  |  |

表4.2.2-2  机制砂中泥块含量和石粉含量（MB值＞1.4或快速试验法不合格）

| 等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石粉含量（按质量计，%） | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |
| 泥块含量（按质量计，%） | 0 | ≤1.0 | ≤1.0 |

4.2.3  流动度比

机制砂的流动度比应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3  机制砂流动度比

| 等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动度比（%） | ≥80 | ≥75 | ≥65 |

4.2.4有害物质

机制砂中不应混有草根、树叶、树枝、塑料、煤块、炉渣、沥青等杂物。机制砂中如含有云母、轻物质、有机物、氯化物、硫化物及硫酸盐等有害物质，应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4机制砂中的有害物质

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 云母含量（按质量计，%）1 | ≤1.0 | ≤2.0 |  |
| 轻物质含量（按质量计，%） | ≤1.0 |  |  |
| 有机物（用比色法试验）2 | 合格 |  |  |
| 硫化物及硫酸盐含量（以SO3质量计，%）3 | ≤0.5 |  |  |
| 氯化物（以Clˉ离子质量计，%） | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.06 |

注：1.有抗冻、抗渗要求的混凝土，机制砂中云母含量不应大于1.0%。

2.有机物检验时，颜色不应深于标准色；如深于标准色，应按水泥胶砂强度试验方法，对原状砂和洗除有机物的砂进行强度对比试验，抗压强度比不应低于0.95。

3.机制砂中如发现含有颗粒状的硫酸盐或硫化物杂质时，则要进行专门检验，确认能满足混凝土耐久性要求时，方可使用。

4.2.5坚固性

机制砂的坚固性用硫酸钠溶液法进行检验，试样经5次循环后砂的质量损失应符合表4.2.5的要求。

表4.2.5机制砂坚固性指标

| 等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量损失（%） | ≤6 | ≤8 | ≤10 |

4.2.6压碎值指标

机制砂的压碎值指标应符合表4.2.6的规定

表4.2.6机制砂压碎值指标

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 单级最大压碎指标（%） | ≤20 | ≤25 | ≤30 |

4.2.7  饱和面干吸水率

机制砂的饱和面干吸水率不宜大于2.0%。

4.2.8表观密度、松散堆积密度、空隙率

机制砂的表观密度、松散堆积密度、空隙率应符合表4.2.8的规定。

表4.2.8表观密度、松散堆积密度、空隙率

| 等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度（kg/m3） | ≥2500 |  |  |
| 松散堆积密度（kg/m3） | ≥1400 |  |  |
| 空隙率（%） | ≤43 | ≤44 |  |

4.2.9碱活性

当判定机制砂存在潜在碱-碳酸盐反应危害时，不宜应用于混凝土；否则应通过专门的混凝土试验，做最后评定。

当判定机制砂存在潜在碱-硅酸反应危害时，应控制混凝土中的碱含量不超过3kg/m3，或采用能抑制碱骨料反应的有效措施。

4.2.10  放射性

机制砂中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度应同时满足内照射指数和外照射指数均不大于1.0。

# 5 机制砂的试验方法

5.1 取样与缩分

5.1.1  取样方法

1．在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。取样前将取样部位表层铲除，然后从不同部位随机抽取大致等量的8份，组成一组样品。

2．从皮带运输机上取样时，应采用与皮带等宽的接料器在皮带运输机头出料处全断面定时随机抽取大致等量的砂8份，组成一组样品。

3．从火车、汽车、货船上取样时，从不同部位和深度随机抽取大致等量的砂8份，组成一组样品。

5.1.2  取样数量

单项试验的最少取样数量应符合表5.1.2的规定。当需要做多项试验时，如能保证试样经一项试验后不致影响另外一项试验结果，可用同一试样进行多项不同的试验。

5.1.3  缩分

1．用分料器法：将样品在潮湿状态下拌和均匀，然后通过分料器，取接料斗中的其中一份再次通过分料器。重复上述过程，直到把样品缩分到试验所需量为止。

2．人工四分法：将所取样品置于平板上，在潮湿状态下拌和均匀，并堆成厚度约为20mm的圆饼，然后沿相互垂直的两条直径把圆饼分成大致相等的四份，取其中对角线的两份重新拌匀，再堆成圆饼，重复上述过程，直到把样品缩分到试验所需的量为止。

3．堆积密度、坚固性试验所用试样可以不经过缩分，在拌和均匀后直接进行试验。

表5.1.2  单项试验取样数量

| 试验项目 | 最少取样数量/g |
| --- | --- |
| 颗粒级配 | 4400 |
| 泥块含量 | 20000 |
| 石粉含量 | 6000 |
| 云母含量 | 600 |
| 轻物质含量 | 3200 |
| 有机质含量 | 2000 |
| 硫化物与硫酸盐含量 | 600 |
| 氯化物含量 | 4400 |
| 坚固性 | 分成公称粒级5.00~2.50mm；2.50~1.25mm；1.25mm~630μm；630~315μm；315~160μm每个粒级各需100g |
| 表观密度 | 2600 |
| 松散堆积密度与空隙率 | 5000 |
| 碱骨料反应 | 20000 |
| 放射性 | 6000 |
| 饱和面干吸水率 | 4400 |
| 压碎值 | 分成公称粒级5.00~2.50mm；2.50~1.25mm；1.25mm~630μm；630~315μm；315~160μm每个粒级各需1000g |

5.2试验方法

5.2.1  机制砂的颗粒级配、石粉含量、泥块含量、有害物质、坚固性、压碎值指标、饱和面干吸水率、表观密度、堆积密度、空隙率等试验应按现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的有关规定执行；MB值试验应按现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684有关规定执行。

5.2.2流动度比试验按照附录A的规定执行。

5.2.3  机制砂的碱活性应按如下程序进行检验：

1．在进行碱活性检验前，首先应按现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684附录A判定机制砂的碱活性类型以及所含活性矿物的数量。

2．对于碱－硅酸反应类型的机制砂采用快速砂浆棒法和砂浆长度法进行碱活性检验。

3．当检验出机制砂中含有活性碳酸盐时，应采用岩石柱法进行碱活性检验。

- 6 机制砂混凝土的配制

- 6.1  原材料

6.1.1  水泥

水泥宜选用强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥(P·Ⅰ、P·Ⅱ)或普通硅酸盐水泥(P·O)，且其性能应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定；当采用其他品种水泥时，其性能应符合国家现行有关标准的规定。

6.1.2  机制砂

1. 机制砂质量要求应符合本指引第4章的规定。

2. 配制混凝土时，宜采用细度模数为2.3~3.2的机制砂。

3. 当采用机制砂所配制的混凝土工作性难以满足设计要求时，可考虑采用机制砂与天然砂按一定比例掺配的混合砂，其中混合砂所用机制砂应满足本指引第4章的规定，所用天然砂应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

4. 配制C30以下混凝土用机制砂应符合Ⅲ级砂的规定，配制C30~C55混凝土用机制砂应符合Ⅱ级砂的规定，而当机制砂用于C60及以上混凝土的配制时应满足Ⅰ级砂的要求。

5.当机制砂用于泵送施工的中低强度等级混凝土时，应适当提高石粉含量以改善混凝土和易性，在配制强度等级越低且流动性越大的混凝土时，机制砂石粉含量宜按上限进行控制。

6.1.3  粗骨料

粗骨料的性能应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

6.1.4  矿物掺合料

1. 粉煤灰的性能应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596中Ⅱ级以上(含Ⅱ级)粉煤灰的规定；

2. 粒化高炉矿渣粉的性能应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的规定，且宜与粉煤灰复合使用；

3. 硅灰的性能应符合现行国家标准《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690的规定，宜应用于高强混凝土；

4.石灰石粉的性能应符合现行国家标准《用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉》GB/T 35164的规定

5. 磨细粉煤灰、钢渣粉、磷渣粉以及复合矿物掺合料等的性能应符合现行国家标准《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003的规定。

6. 矿物掺合料的放射性核素限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

7.矿物掺合料的掺量和掺加方法应经试验验证后确定。

6.1.5  外加剂

1. 机制砂混凝土外加剂应符合国家现行标准《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。

2. 减水剂应选用高效减水剂或高性能减水剂，并应选用减水率高、坍落度损失小、适量引气，能明显改善或提高混凝土性能，且质量稳定的产品。

3. 减水剂与水泥之间应具有良好的相容性，相容性试验可按现行行业标准《水泥与减水剂相容性试验方法》JC/T 1083中净浆流动度法或Marsh筒法进行。

4. 为满足工程设计要求，如需要使用多种外加剂，应将外加剂复掺后验证其相容性。

6.1.6  水

机制砂混凝土拌合用水和养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

- 6.2  技术性能

6.2.1  拌合物性能

1. 机制砂混凝土拌合物性能包括坍落度、坍落度经时损失、扩展度、扩展度经时损失、抗离析性、凝结时间、早期抗裂性能、拌合物的氯离子、碱含量等。

2. 机制砂混凝土拌合物应具有良好的黏聚性、保水性和流动性，无离析泌水。

3. 机制砂混凝土坍落度应满足设计和施工的要求，其坍落度经时损失不宜大于30mm/h，试验方法应按现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定执行。

4. 对于坍落度不小于220mm的混凝土，宜进行扩展度和扩展度经时损失试验。试验方法应按现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定执行。

4. 机制砂混凝土拌合物的凝结时间应满足施工要求和混凝土性能要求。

5. 机制砂混凝土拌合物应具有良好的早期抗裂性能，试验方法应按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定执行。

6. 机制砂混凝土拌合物的水溶性氯离子最大含量应符合表6.2.1的规定，拌合物的水溶性氯离子含量检测应按现行行业标准《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236或《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322的规定执行。

表6.2.1混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量(水泥用量的质量百分比,%)

| 环境条件 | 水溶性氯离子最大含量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钢筋混凝土 | 预应力混凝土 | 素混凝土 |
| 干燥环境 | 0.30 | 0.06 | 1.00 |
| 潮湿但不含氯离子的环境 | 0.20 |  |  |
| 潮湿且含有氯离子的环境、盐渍土环境 | 0.10 |  |  |
| 除冰盐、海风等侵蚀性物质的腐蚀环境 | 0.06 |  |  |

7. 机制砂混凝土拌合物的总碱量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定，碱含量的计算应按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定进行。

6.2.2  力学性能

1.机制砂混凝土的力学性能包括抗压强度、抗折强度、弹性模量等，试验应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定执行。

2. 机制砂混凝土强度级别应按立方体抗压强度标准值确定，并依据现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107进行评定。

6.2.3  长期性能和耐久性能

1. 机制砂混凝土的长期性能和耐久性能包括硬化混凝土氯离子含量、抗渗性能、抗氯离子渗透性能、抗碳化性能、收缩、抗硫酸盐侵蚀性能和抗碱-骨料反应性能等。硬化混凝土氯离子含量试验应按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定进行，其他长期和耐久性能试验应按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定执行。

2. 机制砂混凝土的长期性能和耐久性能应满足设计要求，当设计无要求时，应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。

- 6.3  配合比设计

6.3.1  一般规定

1. 机制砂混凝土配合比设计应考虑混凝土结构的形式特点、施工工艺以及服役环境条件等因素，根据混凝土工作性能、强度等级、长期性能和耐久性能等要求，在满足工程设计和施工要求的条件下，遵循低水泥用量、低用水量的原则，按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定进行。

2. 机制砂混凝土的配合比设计应采用工程实际使用的原材料。

3. 采用外加剂配制机制砂混凝土时，除应进行拌合物坍落度和凝结时间试验外，还应进行坍落度经时损失试验，并应确认满足施工要求后才可使用。

4. 用于泵送施工的机制砂混凝土的配合比设计，应根据混凝土原材料、混凝土运输距离、混凝土泵与混凝土输送管径、泵送距离、环境气温等具体施工条件进行试配，并应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《预拌混凝土》GB/T14902的规定。

5. 当机制砂混凝土的原材料品种、质量有显著变化，或对混凝土性能指标有特殊要求，或混凝土生产间断半年以上时，应重新进行混凝土配合比设计。

6.3.2配合比设计参数选取

1. 机制砂混凝土配制强度应按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定进行确定。

2. 机制砂混凝土配合比设计时砂石用量宜采用绝对体积法计算。如采用假定容重法进行配合比设计计算时，机制砂混凝土的假定容重应在相应的天然砂混凝土假定容重的基础上提高约20~40 kg/m3。

3．机制砂配制混凝土的水胶比参照现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55中的天然砂混凝土水胶比与强度关系式进行计算，比天然砂混凝土增加0.01～0.02，且混凝土的最大水胶比应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

4．机制砂混凝土单位用水量应参照现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55进行初选。在不掺减水剂时，达到相同坍落度，机制砂混凝土比相应天然砂混凝土的单位用水量宜适当增加，并且石粉含量越高，用水量越大，具体增加量由试验确定。

5. 对于强度等级C60及以上的机制砂混凝土，石粉含量宜控制在4~7%；对于强度等级为C30~C55的机制砂混凝土，石粉含量宜控制在7~10%；对于强度等级小于C30的机制砂混凝土，石粉含量宜控制在10~12%。

6．机制砂混凝土单位胶凝材料用量根据上述计算得到水胶比和选取的单位用水量计算确定。

7. 除配制C15及以下强度等级的机制砂混凝土外，机制砂混凝土的最小胶凝材料用量宜符合表6.3.1-1的规定。

表6.3.1-1  机制砂混凝土的最小胶凝材料用量

| 最大水胶比 | 最小胶凝材料用量（kg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 素混凝土 | 钢筋混凝土 | 预应力混凝土 |
| 0.60 | 250 | 300 | 300 |
| 0.55 | 280 | 300 | 300 |
| 0.50 | 320 |  |  |
| ≤0.45 | 330 |  |  |

8. 机制砂混凝土中矿物掺合料的掺量应通过试验确定。一般情况下，机制砂混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表6.3.1-2的规定。

表6.3.1-2  机制砂混凝土中矿物掺合料最大掺量

| 矿物掺合料种类 | 水胶比 | 最大掺量（%） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采用硅酸盐水泥时 | 采用普通硅酸盐水泥时 |
| 粉煤灰 | ≤0.40 | 45 | 35 |
|  | ＞0.40 | 40 | 30 |
| 粒化高炉矿渣粉 | ≤0.40 | 65 | 55 |
|  | ＞0.40 | 55 | 45 |
| 硅灰 | — | 10 | 10 |
| 钢渣粉 | — | 20 | 10 |
| 磷渣粉 | — | 20 | 10 |
| 复合矿物掺合料 | ≤0.40 | 65 | 55 |
|  | ＞0.40 | 55 | 45 |

9.机制砂混凝土的砂率宜基于机制砂的细度模数、颗粒级配、石粉含量，按所选水胶比及碎石最大粒径通过试验确定，用于泵送混凝土时宜相应增加砂率。

10. 机制砂混凝土的减水剂掺量应根据机制砂中石粉含量和MB值进行调整，可近似按混凝土中粉体材料质量（胶凝材料与机制砂石粉质量之和）百分比确定。

11. 对于掺加矿物掺合料的机制砂混凝土，矿物掺合料用量可根据机制砂的石粉含量进行适当调整，具体用量应通过试验确定；需水量较大的矿物掺合料，如硅灰等不适合于单掺，宜与其他矿物掺合料复合使用。

6.3.3配合比的试配、调整与确定

1. 在计算配合比的基础上进行试拌，保持计算水胶比不变，通过调整胶凝材料用量、矿物掺合料掺量、外加剂掺量或砂率等参数，使混凝土拌合物性能符合设计和施工要求，然后修正配合比，提出试拌配合比。

2. 以试拌配合比为基础，选定三个不同的配合比进行强度试验。除试拌配合比外，其他两个配合比的水胶比宜较试拌配合比分别增加和减少0.05，用水量与试拌配合比相同，砂率可分别增加和减少1%。

3. 机制砂混凝土配合比的调整与确定按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定进行。

- 7 机制砂混凝土的生产与施工

- 7.1一般规定

7.1.1施工前，施工单位应根据设计要求、工程性质、结构特点和环境条件等，制定机制砂混凝土施工技术方案。

7.1.2施工前、施工过程中和施工后，都应对混凝土性能进行检验。

7.1.3施工过程中，应对混凝土搅拌、运输、浇筑、拆模及养护进行全过程控制。

7.1.4  机制砂混凝土拌合物运输、输送、浇筑过程中严禁加水。

- 7.2原材料管理

7.2.1 原材料使用单位应按本指引的质量要求进行采购，供应网点宜相对固定、具有一定规模。原材料入场前，应提供型式检验报告和出厂检验报告。原材料进场后，应经检验合格并办理交验手续后方可使用。

7.2.2各种原材料应有固定的堆放地点和明确的标识，标明材料名称、品种、生产厂家、生产（或进场）日期。

7.2.3  不同来源的机制砂应分别堆放，同一来源的机制砂的细度模数变化范围不应超过±0.2，石粉含量变化范围不应超过±2.0%，否则应分别堆放，并调整配合比中的砂率后使用。

7.2.4 混凝土用水泥、矿物掺和料等宜采用散料仓分别存储。袋装粉状材料在运输和存放期间应用专用库房存放，不得露天堆放，且应特别注意防潮。

7.2.5不同品种的外加剂应在专用仓库或固定场所妥善保管，分别存储，并应做好标记。粉状减水剂应注意防潮，液体减水剂应注意防止沉淀和分层。

7.2.6骨料堆场应事先进行硬化处理，并设置必要的排水设施。混凝土用骨料，在运输或工地贮存时，应使其不受污染。如果骨料有离析时，必须重新拌和，以符合规定的级配要求。当混凝土采用多级粗骨料时，粗骨料应实行分级采购、分级运输、分级堆放、分级计量。使用粗、细骨料时，应准确测定因天气变化引起骨料含水量的变化。

7.2.7  粗骨料和细骨料的含水率检验每工作班不应少于1次，当雨天等外界影响导致骨料含水率变化时，应及时检验，并应根据检验结果及时调整施工配合比。

- 7.3混凝土搅拌

7.3.1  机制砂混凝土宜采用双卧轴强制式搅拌机拌制，不得使用自落式搅拌机，搅拌时间应比天然砂混凝土延长30s。

7.3.2原材料计量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《预拌混凝土》GB/T14902的规定。

7.3.3. 水泥的入机温度不宜超过60℃。

7.3.4  外加剂可采用液体外加剂和粉体外加剂，当采用液体外加剂时，应从混凝土用水量中扣除溶液中的水量；当采用粉体外加剂时，应适当延长搅拌时间不少于30s。

7.3.5  机制砂混凝土拌和过程中，应密切观察出机混凝土的拌和质量，适当加大坍落度、坍落度经时损失的检测频率，必要时增加含气量检测。

- 7.4混凝土运输

7.4.1  混凝土运输设备的运输能力应适应混凝土凝结速度和浇筑速度的需要，保证浇筑过程连续进行。不得采用机动翻斗车、手推车等工具长距离运送机制砂高强混凝土。

7.4.2应保证混凝土在运输过程中的均匀性，运到浇筑地点时不分层、不离析、不漏浆，并具有要求的坍落度和含气量等工作性能。

7.4.3应尽量减少混凝土的转载次数和运输时间，机制砂混凝土运输时间宜符合表7.4.3的规定；在温度超过30℃或运输时间长于90分钟的情况下应采用具有缓凝或保坍作用的外加剂。

表7.4.3  机制砂混凝土拌合物运输时间限值

| 气温T（℃） | 无搅拌运输车（min） | 有搅拌运输车（min） |
| --- | --- | --- |
| 20＜T≤30 | 30 | 60 |
| 10＜T≤20 | 45 | 75 |
| 5≤T≤10 | 60 | 90 |

注：1. 本表适用于初凝时间大于上述列表运输时间加浇筑时间的机制砂混凝土。

2. 掺用外加剂或采用快硬水泥时，应通过试验确定混凝土的凝结时间后，再确定运输时间限制。

3. 列表时间是指从加水拌和至入模的时间。

7.4.4采用混凝土搅拌罐车运送已搅拌好的混凝土时，当搅拌罐车到达浇筑现场时，应快档旋转20~30s后再将混凝土拌合物卸出。

7.4.5对于采用搅拌运输车运输的机制砂混凝土，当坍落度损失较大以致无法满足施工要求时，严禁向混凝土内添加计量外用水，应在专职技术人员的指导下，向运输车罐内加入适量的与原配合比成分相同的减水剂，并快速旋转搅拌均匀，当达到要求的工作性能后再泵送或浇筑。减水剂掺入量应事先由试验确定并应进行记录。

- 7.5混凝土浇筑

7.5.1应针对设计要求、工程特点、施工工艺、施工环境和施工条件等因素的特点，事先设计浇筑方案，包括浇筑起点、浇筑顺序、降温防裂措施、浇筑厚度、保护层的控制和养护方案等。

7.5.2  机制砂混凝土浇筑时的自由倾落高度不得大于2m；当大于2m时，应采用串筒、溜槽、导管等器具辅助输送混凝土，以保证混凝土不出现分层离析现象。

7.5.3  机制砂混凝土应采用分层连续推移的方式进行浇筑，其分层厚度（一次浇筑捣实后的厚度）不宜超过表7.5.3的规定。上下层同一位置浇筑的间隔时间不宜超过90min，不得出现冷缝和随意留置施工缝。

表7.5.3混凝土分层浇筑厚度

| 振捣方式 |  | 浇筑层厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 采用插入式振捣器 |  | 300 |
| 采用附着式振捣器 |  | 300 |
| 采用表面振捣器 | 无配筋或配筋稀疏时 | 250 |
|  | 配筋较密时 | 150 |

7.5.4  根据不同情况，可采用插入式振动棒、附着式平板振捣器、表面平板振捣器等振捣设备振捣混凝土。振捣时应避免碰撞模板、钢筋及预埋件。

7.5.5  应按事先设计的浇筑方案及时将入模的混凝土均匀振捣密实，每一振点的振捣持续时间宜为20~30s，以混凝土不再沉落、不冒气泡、表面平坦泛浆为度，防止过振、漏振。机制砂混凝土相比同坍落度的天然砂混凝土易于液化离析，特别要避免过振。

7.5.6  采用插入式振捣器振捣混凝土时，宜采用垂直点振方式振捣。插入式振捣器的移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍，且插入下层混凝土内的深度宜为50~100mm，与侧模应保持50~100mm的距离。当混凝土较粘稠时，应加密振点。当振动完毕需变换振捣棒在混凝土拌合物中的水平位置时，应边振捣边竖向缓慢提出振捣棒，以免产生空洞，然后再将振捣棒移至新的位置，不得将振捣棒放在拌和物内平拖，也不得用振捣棒驱赶下料口处堆积的混凝土拌合物，以免引起混凝土离析。

7.5.7  在炎热气候下浇筑混凝土时，混凝土入模前模板和钢筋的温度不应超过35℃。宜采取喷雾方式或遮挡避免阳光照射的方式降温，或选择夜间浇筑混凝土。

7.5.8  在相对湿度较小、风速较大的环境条件下，可采取场地喷水、喷雾、挡风等措施防止混凝土表面的过快失水，此时应避免浇筑有较大暴露面积的构件。

7.5.9浇筑大体积混凝土时，应采取必要的温控措施，保证混凝土温差控制在设计要求的范围内；当混凝土温差设计无要求时，应符合《大体积混凝土施工规范》GB 50496的规定。

7.5.10在机制砂混凝土浇筑过程中，应控制混凝土的均匀性和密实性，不应出现露筋、空洞、冷缝、夹渣、松散等现象，特别是构件棱角处。应采取有效措施，使接缝严密，防止在混凝土振捣过程中出现漏浆。

- 7.6混凝土养护

7.6.1 混凝土振捣完成初步刮平后，应及时对混凝土暴露面进行紧密覆盖，以防止表面水分蒸发。待暴露面混凝土初凝前，应掀起覆盖物，用抹子搓压表面至少二遍，使之平整后再次覆盖（此时应注意覆盖物不可直接接触混凝土表面），终凝后撤除覆盖物并立即进行水养护或潮湿养护。

7.6.2混凝土带模养护期间，可采取包裹、浇水、喷淋洒水等措施进行保湿养护。

7.6.3混凝土去除表面覆盖物或拆模后，应及时对混凝土采用浇水、洒水或覆盖等措施进行潮湿养护。

7.6.4混凝土采用养护剂养护时，采用的养护剂及其应用应符合现行行业标准《水泥混凝土养护剂》JC 901的规定，并保证不漏喷。

7.6.5  混凝土终凝后的持续养护时间应在满足《混凝土结构工程施工规范》GB50666和《混凝土质量控制标准》GB50164等标准要求的基础上，适当延长不少于2d，同时应加强混凝土早期养护。

7.6.6 在养护期间，淋注于混凝土表面的养护水温度与混凝土表面温度之差不得大于15℃。

7.6.7 对于大体积混凝土，养护过程应进行温度控制，混凝土内部与表层、表层与环境之间的温差不宜超过25℃，预应力箱梁和截面较为复杂时，温差不宜超过20℃。当周围大气温度低于养护中混凝土表面温度超过20℃时，混凝土表面应采取保温措施以降低降温速率。

7.6.8混凝土在冬季和炎热季节拆模后，若天气产生骤然变化时，应采用适当的保温（冬季）或隔热（夏季）措施，防止混凝土内部产生过大的温度应力。

7.6.9 混凝土拆模后可能与流动水接触时，应在混凝土与流动水接触前养护至少14d，且混凝土的强度达到75%以上的设计强度后，再与流动水接触。

7.6.10  混凝土养护时，应定时测定混凝土温度、环境气温、相对湿度及风速等参数，并根据环境参数变化及时调整养护方式。

- 7.7混凝土拆模

7.7.1拆模时的混凝土强度应符合设计及有关标准的规定。

7.7.2拆模时的混凝土温度不宜过高，混凝土内部与表层之间的温差、表层与环境之间的温差均不应大于20℃，预应力箱梁和截面较为复杂时，温差不应大于15℃。大风或气温急剧变化时不宜拆模。

- 8 质量检验及验收

- 8.1  原材料质量进场检验

8.1.1  机制砂混凝土原材料进场时，应按规定批次验收型式检验报告、出厂检验报告或合格证等质量证明文件。

8.1.2原材料进场后，应进行进场检验，且在混凝土生产过程中，宜对混凝土原材料进行随机抽检。

8.1.3原材料进场检验和生产中抽检的项目应符合下列规定：

1. 机制砂的检验项目包括：颗粒级配、细度模数、泥块含量、石粉含量（含亚甲蓝试验）、压碎指标、表观密度、松散堆积密度；对于有预防碱骨料反应要求的混凝土，还应进行碱活性试验。

2.天然砂的检验项目包括：颗粒级配、细度模数、泥块含量、含泥量、表观密度、松散堆积密度、氯离子含量；对于有预防碱骨料反应要求的混凝土，还应进行碱活性试验。

3. 粗骨料应对颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标和坚固性进行检验；当用于高强度混凝土，还应检测其母岩抗压强度；对于有预防混凝土碱骨料反应要求的混凝土，还应进行碱活性试验。

4. 水泥应对胶砂强度、凝结时间、安定性、游离氧化钙、氧化镁、氯离子含量和烧失量进行检验；对于有预防碱骨料反应要求的混凝土，还应检测其碱含量。

5. 矿物掺合料应检验下列项目：

a）粉煤灰应检验细度、需水量比、活性指数、烧失量和三氧化硫含量，C类粉煤灰还应包括游离氧化钙含量和安定性；

b）粒化高炉矿渣粉应检验比表面积、三氧化硫含量、活性指数和流动度比；

c）钢渣粉应检验比表面积、活性指数、流动度比、游离氧化钙含量、三氧化硫含量、氧化镁含量和安定性；

d）磷渣粉应检验比表面积、活性指数、流动度比、三氧化硫含量、五氧化二磷含量和安定性；

e）硅灰应检验其比表面积、二氧化硅含量和活性指数；

f）所有矿物掺合料均应进行放射性检验。

6. 外加剂应对pH、固含量、氯离子含量、减水率、凝结时间差和抗压强度比进行检验；引气剂和引气型减水剂还应检验其含气量；膨胀剂还应检验其凝结时间、限值膨胀量和抗压强度。

7. 拌合用水应对其pH、不溶物含量、可溶物含量、硫酸根离子含量、氯离子含量、凝结时间差和抗压强度比进行检验；对于有预防碱骨料反应要求的混凝土，还应检测其碱含量。

8. 当工程设计有其他要求时，原材料还应增加相应检验项目。

9. 当混凝土原材料使用方不具备相关项目的检测条件时，可委托具有相关资质的第三方检验机构进行检验。

8.1.4  原材料质量进场检验规则应符合下列规定：

1. 机制砂应以400m3或600t为一个检验批次，不足一个检验批次按一个检验批次计。

2.天然砂应以400m3或600t为一个检验批次，不足一个检验批次按一个检验批次计。

3. 粗骨料应以400m3或600t为一个检验批次，不足一个检验批次按一个检验批次计。

4. 对于同一生产厂家、同一强度、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥应以200t为一个检验批次，散装水泥以500t为一个检验批次；不足一个批次，则应按一个批次计。

5. 粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、钢渣粉和磷渣粉等矿物掺合料应按200t为一个检验批次，硅灰应按30t为一个检验批次；不足一个检验批次也应按一个批次计。

6. 外加剂应按50t为一个检验批次；不足一个检验批次时，也应按一个检验批次计。

7. 拌合水应按同一水源不少于一个批次进行检验。

8. 当原材料来源稳定且连续三次检验合格时，可将检验批次量扩大一倍。

8.1.5  原材料取样应符合下列规定：

1. 机制砂的取样按本指引5.1执行；

2. 其他原材料的取样应按国家现行相关标准执行。

8.1.6  机制砂及其他原材料的质量应符合本指引6.1的规定。

- 8.2混凝土拌合物性能检验

8.2.1  在生产和施工过程中，应在搅拌地点和浇筑地点分别对机制砂混凝土拌合物性能进行取样检验。

8.2.2混凝土拌合物的检验频率应符合下列规定：

1. 混凝土坍落度取样检验频率应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定。

2. 同一工程、同一配合比、采用同一批次水泥和外加剂的混凝土的凝结时间应至少检验1次。

3. 同一工程、同一配合比的混凝土拌合物氯离子含量应至少检验1次。

8.2.3机制砂混凝土拌合物性能应符合本指引6.2.1的规定。

- 8.3  硬化混凝土性能检验

8.3.1机制砂混凝土强度的检验评定应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081和《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定。

8.3.2机制砂混凝土长期性能和耐久性能的检验评定应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082和现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。

8.3.3机制砂混凝土的力学性能、长期性能和耐久性能应分别符合本指引6.2.2和6.2.3的规定。

- 8.4  混凝土工程验收

8.4.1机制砂混凝土工程施工质量验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

8.4.2机制砂混凝土工程验收时，应符合本指引对混凝土长期性能和耐久性能的规定。

- 本指引用词说明

1．为便于在执行本指引条文时区别对待，对要求严格程度的用词说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词是“必须”，反面词采用“严禁”；

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词是“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

（3）表示允许稍有选择，在条件许可的条件下首先应该这样做的：

正面词是“宜”，反面词采用“不宜”；

（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2．条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”，或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1《混凝土结构设计规范》GB 50010

2《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

3《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081

4《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

5《混凝土质量控制标准》GB 50164

6《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

7《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

8《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

9《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

10《建设用砂》GB/T 14684

11《通用硅酸盐水泥》GB 175

12《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596

13《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

14《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690

15《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003

16《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

17《混凝土外加剂》GB 8076

18《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

19《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》GB/T 17671

20《水泥胶砂流动度测定方法》GB /T 2419

21《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

22《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

23《水泥与减水剂相容性试验方法》JC/T 1083

24《混凝土用水标准》JGJ 63

25《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236

26《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322

27《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10

28《水泥混凝土养护剂》JC 901

26《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

27 《行星式水泥胶砂搅拌机》JC/T 681

# 附录A 机制砂流动度比试验方法

A.1  原理

采用相同水泥及胶砂配比，测定机制砂与ISO 标准砂砂浆的流动度之比。

A.2  材料

A.2.1 水泥应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076 混凝土外加剂检验专用基准水泥或《通用硅酸盐水泥》GB 175 中P·Ⅱ52.5R硅酸盐水泥的规定。

A.2.2 ISO 标准砂应符合现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》GB/T 17671 的规定。

A.2.3 水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63 的规定。

A.3  仪器

A.3.1天平量程应不小于2000g，最小分度值应不大于1g。

A.3.2搅拌机应符合现行行业标准《行星式水泥胶砂搅拌机》JC/T681的规定。

A.3.3流动度跳桌应符合现行国家标准《水泥胶砂流动度测定方法》GB /T 2419 的规定。

A.4  试验步骤及结果计算

A.4.1水泥砂浆配合比

对比砂浆和试验砂浆配合比如表A.4.1所示。

表A.4.1  水泥砂浆配比

| 种类 | 水泥（g） | 标准砂（g） | 机制砂（g） | 加水量（mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对比砂浆 | 450 | 1350 | / | 225 |
| 试验砂浆 | 450 | / | 1350 | 225 |

A.4.2水泥砂浆搅拌程序

按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》GB/T 17671 执行。

A.4.3水泥砂浆流动度按现行国家标准《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419 执行。

A.4.4机制砂流动度比按式A.4.4进行计算：

(A.4.4)

式中：FR为机制砂流动度比，精确至1%；FM为试验砂浆流动度，mm；FS为对比砂浆流动度，mm。

A.4.5机制砂流动度比应取二次试验结果的算术平均值，精确至1%。