附件3

烧结砖企业能耗统计管理要求

一、能耗统计管理组织

1、企业应建立由企业法定代表人或管理代表直接负责的能耗统计管理组织，负责制定企业能耗管理目标，建立能耗测试数据、能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。定期对单位产品热耗和电耗进行统计。

2、能耗统计管理组织设专职或兼职人员负责日常能耗统计管理工作。

3、检验人员应熟知检测项目、技术指标及检验方法，具备所承担检验项目的基本能力。

二、原(燃)料的管理

1、企业应根据生产规模设置原(燃)料堆场或贮库，储量应保证不影响正常生产。

2、进厂原(燃)料应分批验收、分质堆放，不同原(燃)料不得混放。

3、内燃料和外投燃料的品种，质量(发热量、粒度、含水率等)，应符合烧结砖生产工艺要求，按化验结果掺配使用。

4、建立进厂原(燃)料检验和统计台帐。

三、生产过程控制与管理

1、企业根据生产工艺和质量控制要求，制定生产过程半成品质量控制措施，跟踪检验，确保入窑半成品质量。

2、控制砖坯发热量、成型水份、残余含水率，保证码窑(车)质量。

3、焙烧过程要控制干燥、预热、焙烧、保温、冷却各带的平衡。

4、建立内燃料掺配量、砖坯发热量检验和统计台账。

四、成品的管理

1、出厂产品须经过出厂检验，并提供产品质量合格证。

2、出厂产品应分等堆放，建立生产产品，出厂产品统计台帐。

五、企业能耗计量器具管理

1、企业应根据GB 17167－2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》配备与生产工艺相适应的能耗计量器具。

2、企业应建立能耗计量器具设备管理档案，档案内容包括设备名称，设备制造商的说明书、合格证、检定周期、检定证书和使用维护记录等。

3、能耗计量器具和检验用设备应按国家计量器具检定(校准)要求进行定期检定(校准)。

4、建立检验对比制度，燃料和砖坯发热量项目定期与有资质的检验机构进行对比试验，对比误差符合检验方法标准不同试验室允许误差要求。

六、能耗统计项目、检验项目及频次要求

| 种 类 | 统计项目 | 频 次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内掺燃料 | 用量，含水率、发热量 | 每月一次 |  |
| 外投燃料 | 用量，含水率、发热量 | 每月一次 |  |
| 电能 | 用电量 | 每月一次 |  |
| 合格产品产量 | 产品规格、产量 | 每月一次 |  |
| 种 类 | 检验项目 | 频 次 |  |
| 进厂燃料 | 进厂量，收到基水份，发热量 | 每批3次 |  |
| 内燃料掺配量 | 电子秤累计用泥量，内燃料量 | 每天一次 |  |
|  | 泥料含水率、内燃料含水率和发热量 | 2小时取样一次，混合后每班一次 |  |
| 砖坯 | 发热量 | 2小时取样一次，混合后每班一次 |  |
| 成品 | 产量、出厂合格品量 | 每天一次 |  |
|  | 产品质量(千克) | 每次10块，每班一次 |  |
| 对比检验 | 燃料、砖坯 | 每半年一次 |  |

烧结砖单位产品能耗月统计表

年   月

| 合格产品 |  |  |  | 主要能耗消耗 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规 格 | 产量 (万块) | 产量PC (t) | 燃料 |  |  | 电力 |  |
|  |  |  |  | 名 称 | 消耗量Pr(t) | 低位发热量Qnet,ar (kJ/kg) | 消耗量Pd(kWh) |  |
|  |  |  |  | 内掺燃料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外投燃料 |  |  |  |  |
| 单位产品热耗 (kJ/t) | Er = 1000PrQnet,arPc = |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位产品电耗 (kW·h/t) | Ed = PdPc = |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位(盖章)：                                                                                填报人：