附件1

建筑垃圾再生产品种类及适用工程部位

| 序号 | 产品名称 | 产品质量检验标准 | 适用工程部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生粗骨料 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177 | 建筑工程：地基回填等部位； 市政工程：路面（路基）垫层、路基填料、软基换填料、地下管廊回填等部位。 |
| 2 | 再生细骨料 | 《建设用砂》GB/T 14684 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1 | 建筑工程：地基回填等部位； 市政工程：市政管道回填、路面（路基）垫层、水稳层、路基填料、软基换填料、地下管廊回填、人行道垫层等部位。 |
| 3 | 再生骨料干混砌筑砂浆 | 《预拌砂浆》GB/T 25181 《预拌砂浆术语》GB/T 31245 | 建筑工程：砌筑隔墙、批荡等部位使用； 市政工程：市政道路水沟、公共配套设施等部位使用。 |
| 4 | 再生骨料干混抹灰砂浆 | 《预拌砂浆》GB/T 25181 《预拌砂浆术语》GB/T 31245 | 建筑工程：砌筑隔墙、批荡等部位使用； 市政工程：市政道路水沟、公共配套设施等部位使用。 |
| 5 | 再生骨料干混地面砂浆 | 《预拌砂浆》GB/T 25181 《预拌砂浆术语》GB/T 31245 | 使用于室内室外地坪工程。 |
| 6 | 再生小型空心砌块 | 《普通混凝土小型砌块》GB/T 8239 《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T15229 《粉煤灰混凝土小型空心砌块》JC/T 862 《自保温混凝土复合砌块》JG/T407 | 建筑工程：建筑围墙、非承重墙体等； 市政工程：护坡、景观围护等。 |
| 7 | 再生标准砖 | 《建筑垃圾再生骨料实心砖》JG/T 505 《蒸压灰砂砖》GB/T 11945 | 建筑工程：非承重墙体、围墙等部位； 市政工程：管井、管沟、电缆沟、护坡等部位。 |
| 8 | 再生多孔砖 | 《非承重混凝土空心砖》GB/T 24492 | 建筑工程：非承重墙体、围墙等部位； 市政工程：护坡等部位。 |
| 9 | 再生路面砖 | 《混凝土路面砖》GB/T 28635 《烧结路面砖》GB/T 26001 《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400 《透水路面砖和透水路面板》GB/T25993 | 小区道路、人行道、自行车道、景观道路（绿道）、停车场、广场等市政工程的路面部位。 |
| 10 | 再生透水砖 | 《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993 《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400 | 小区道路中人行道、自行车道、景观道路、广场等市政工程的路面部位，绿化小区的围护部位。 |
| 11 | 再生植草砖 | 《植草砖》NY/T 1253 | 小区道路、景观道路、广场、停车场等市政工程的路面部位，绿化护坡的围护部位，河岸及湖岸的护砌部位等。 |
| 12 | 再生步道砖 | 《混凝土路面砖》GB/T 28635 | 人行道、自行车道、景观道路、停车场、广场等市政工程的路面部位。 |
| 13 | 再生盲道砖 | 《混凝土路面砖》GB/T 28635 《触感引道路面砖》NY/T 670 | 建筑工程：小区道路的路边部位； 市政工程：人行道、景观道路（绿道）、广场等市政工程的路面部位。 |
| 14 | 再生路缘石 | 《混凝土路缘石》JC/T 899 | 机动车道、人行道、自行车道、立交、地铁、广场、小区道路等工程的路缘部分。 |
| 15 | 烧结空心 制品 | 《烧结空心砖和空心砌块》GB/T13545 《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T13544 | 建筑工程：非承重墙体、围墙等部位； 市政工程：管井、管沟、电缆沟、护坡等部位。 |
| 16 | 再生轻质隔墙板 | 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T23451 《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240 | 建筑工程的非承重内墙体等部位。 |
| 17 | 再生护坡、挡土墙砌块 | 《生态护坡和干垒挡土墙用混凝土砌块》JC/T 2094-2021 | 道路边坡、护坡、河堤等部位 |
| 18 | 冗余土 | 《公路路基设计规范》JTG D30 《公路路基施工技术规范》JTG F10 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T 82 《绿化种植土壤》CJ/T 340 | 建筑工程地基回填； 堆山造景等； 市政工程路基填料、软基换填、路面垫层、基层、回填。 |
| 19 | 道路用无机结合料 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51 《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》JC/T 2281 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1 《公路工程利用建筑垃圾技术规范》JTG_T 2321-2021 | 城市次干路基层、底基层； 城市主干路底基层； 用于墩、台、挡土墙结构回填材料； 地基回填。 |
| 20 | 建筑垃圾再生材料（I类、Ⅱ类、Ⅲ类） | 《公路工程利用建筑垃圾技术规范》JTG_T 2321-2021 | 市政工程：路面基层、底基层、台背回填、桩类地基，路基填筑、地基换填、垫层处理。 |
| 21 | 再生预拌流态固化土 | 《预拌流态固化土填筑技术标准》T/CECS 1037 《预拌流态固化土填筑工程技术标准》 T/BGEA 001 《预拌流态固化土工程应用技术标准》DBJ51/T 188 | 路基回填； 基坑、空洞、肥槽回填； 市政管廊的基槽、市政管网埋设的回填； 临时地坪硬化。 |

备注：

1．表中所列“产品质量检验标准”仅为部分参考标准，均视为现行有效标准；如有更新，应执行其最新标准。同时，鼓励执行严于国家标准、行业标准相关技术要求的团体标准和企业标准。

2．在建筑垃圾再生产品工程应用中，对具体使用部位有防渗、防裂、隔声等性能指标要求的须明确构造措施。

3.未列入本目录的其他建筑垃圾再生产品，在符合相关产品质量检验标准和施工质量验收标准时，鼓励推广使用。

4.市住建行政主管部门可根据市场供需情况调整再生产品种类及应用要求。