附件

重庆市建筑垃圾再生产品应用指南（暂行）

| 序号 | 产品名称 | 产品质量检验标准 | 应用工程部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗骨料 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177 | 1．市政工程路基垫层、基层、回填； 2．建筑工程地基回填。 |
| 2 | 细骨料 | 《建设用砂》GB/T 14684 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176 | 1．市政工程路基垫层、基层、回填； 2．建筑工程地基回填。 |
| 3 | 道路用无机结合料 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51 | 1．市政工程路基基层、底基层； 2．墩、台、挡土墙结构回填材料； 3．建筑工程地基回填。 |
| 4 | 标准砖 | 《蒸压灰砂砖》GB/T 11945 《建筑垃圾再生骨料实心砖》JG/T 505 | 1．道路雨水口、检查井溜槽砌筑、房建隔墙砌筑等附属工程； 2．非承重墙体。 |
| 5 | 烧结空心 制品 | 《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545 《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544 | 非承重墙体。 |
| 6 | 混凝土小型空心砌块 | 《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T15229《粉煤灰混凝土小型空心砌块》JC/T 862 《自保温混凝土复合砌块》JG/T 407 | 1．建筑工程建筑围墙、非承重墙体、基础砖胎膜等； 2．市政工程基础砖胎膜、护坡、景观围护等。 |
| 7 | 路面砖 | 《混凝土路面砖》GB/T 28635 《烧结路面砖》GB/T 26001 《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400 | 小区道路、人行道、自行车道、景观道路（绿道）、停车场、广场等市政工程的路面部位。 |
| 8 | 透水砖 | 《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993 《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400 | 小区道路中人行道、自行车道、景观道路、广场等市政工程的路面部位。 |
| 9 | 植草砖 | 《植草砖》NY/T 1253 | 小区道路、景观道路、广场、停车场等市政工程的路面部位，绿化护坡的围护部位，河岸及湖岸的护砌部位等。 |
| 10 | 步道砖 | 《混凝土路面砖》GB/T 28635 | 人行道、自行车道、景观道路、停车场、广场等市政工程的路面部位。 |
| 11 | 盲道砖 | 《混凝土路面砖》GB/T 28635 《触感引道路面砖》NY/T 670 | 1．人行天桥、人行地道的入口、城市公共绿地内的无障碍设施等部位； 2．建筑入口、服务台、楼梯、无障碍电梯、无障碍厕所、公交车站、客运站、轨道交通车站的站台等部位。 |
| 12 | 路缘石 | 《混凝土路缘石》JC/T 899 | 机动车道、人行道、自行车道、立交、地铁、广场、小区道路等工程。 |

备注：1．本指南所列“烧结空心制品”主要原料为建筑渣土，不包含粘土制品；

2．未列入本指南的其他建筑垃圾再生产品，在符合相关产品质量检验标准和施工质量验收标准时，鼓励推广使用。